Физические характеристики

1. Коэффициент теплопроводности

| Величина | Ед. изм. | S-Blow WoolⅡМин.вата (Япония) | Стекловата | Целлюлозное волокно (эковата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | ｋｇ／ｍ３ | ２５～３０ | １８ | ２５ |
| Коэффициент теплопередачи | Ｗ／ｍＫ | ０．０４０ | ０．０５２ | ０．０４０ |

2. Сопротивляемость теплу（ｍ２Ｋ／Ｗ）(рассчитано от коэффициента теплопередачи и толщины материала)

| Величина |  | S-Blow WoolⅡМин.вата (Япония) | Стекловата | Целлюлозное волокно (эковата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| толщина | １００㎜ １５０㎜ ２００㎜ ２５０㎜ ３００㎜ | ２．５０ ３．７５ ５．００ ６．２５ ７．５０ | １．９２ ２．８８ ３．８５ ４．８１ ５．７７ | ２．５０ ３．７５ ５．００ ６．２５ ７．５０ |

Уменьшение веса при нагревании（５００℃、６０ минут）

| S-Blow WoolⅡ Мин.вата (Япония) | Стекловата | Целлюлозное волокно (эковата) |
| --- | --- | --- |
| ０．８％ | ５．６％ | ６５％ |

Коэффициент содержания пыли (до １０６μm)

| S-Blow WoolⅡ Мин.вата (Япония) | Стекловата | Целлюлозное волокно (эковата) |
| --- | --- | --- |
| ０．７％ | ０．８％ | ９．９％ |

Коэффициент влагопоглощения (стандарт JIS Ａ ９５２４、температура４０℃、влажность ９０％、в течение９６часов)

| S-Blow WoolⅡ Мин.вата (Япония) | Стекловата | Целлюлозное волокно (эковата) |
| --- | --- | --- |
| ０．７％ | ０．７％ | １４．３％ |

Коэффициент усадки материала

| S-Blow WoolⅡ Мин.вата (Япония) | Стекловата | Целлюлозное волокно (эковата) |
| --- | --- | --- |
| ７．２％ | １７．８％ | ２０．１％ |

Жаропрочность

1. Испытания на жаропрочность по JIS Ａ ９５０４

| S-Blow WoolⅡ Мин.вата (Япония) | Стекловата | Целлюлозное волокно (эковата) |
| --- | --- | --- |
| ６４４℃ | ５３０℃ | Измерение невозможно |

2. Коэффициент изменения площади ６００℃, １５ минут)

| S-Blow WoolⅡ Мин.вата (Япония) | Стекловата | Целлюлозное волокно (эковата) |
| --- | --- | --- |
| １％ | １０％ | Измерение невозможно |

Коэффициент звукопоглощения　(стандарт JIS Ａ １４０５、толщина １００mm、воздушный зазор１００mm)

| Величина | S-Blow WoolⅡМин.вата (Япония) | Стекловата | Целлюлозное волокно (эковата) |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота １２５HZ ２５０ ５００ １０００ ２０００ | ０．７５ １．００ ０．８４ ０．９７ ０．９８ | ０．４５ ０．６６ ０．８４ ０．７７ ０．９３ | ０．７２ １．００ ０．８５ ０．９７ ０．９８ |