- ПЕНОБЛОКОВАЯ КЛАДКА

Сегодня блоки из пенобетона - это довольно популярный, экономичный и экологичный строительный материал, который характеризуется значительной капиллярностью и паропроницаемостью, в сравнении с прочими каменными материалами.

По термоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости блок из пенобетона значительно опережает полнотелый кирпич.

Шпаклевание стены из вспененного бетона следует начинать только через 6-9 месяцев (а бывает, и через сезон), по причине значительной усадки пенобетонных блоков - от 2-3 мм на метр и реального растрескивания штукатурки, поэтому, для быстрой внутрикомнатной отделки пенобетонных строений лучше ориентироваться на использование листов из гипсокартона.

Из-за проблем технологического процесса, блоки из вспененного бетона (в отличии от газобетона), обыкновенно проявляют ощутимые отклонения габаритных размеров, в следствие чего они выкладываются на обычный цементно-известковый раствор. В этом случае, присутствие толстых расшивок строительного раствора между пеноблоками, наряду с ростом цены работ, ведёт к образованию проводников холода и снижению теплозащитных свойств кладки.

Наружная отделка пеноблоковых стен должна разрешать диффузию водных паров из помещений в атмосферу, в связи с этим, недопустимо стены из пенобетона штукатурить цементно-песчаной смесью, окрашивать газонепроницаемыми красками, отделывать полистиролом.

При возведении пеноблочных стен необходимо увязать множество ограничений и технологических особенностей, в противном случае, взамен экономии на материалах, можно заполучить чересчур некомфортные, намокающие, или аварийные конструкции.

- Некондиционный или излишне выпирающий пенобетонный блок можно подогнать шпателем под нужный уровень по месту его установки.

- Пенобетонные блоки возможно строгать, фрезеровать, пилить ножовкой, сверлить, штробить непосредственно на стройке.

- Для установки арматурных прутьев, наверху блоков делаются плоскошлифовальной машиной штробы, которые при установке арматуры затираются клеющим составом для пенобетонных блоков.

- К выведению нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись особенно серьёзно, сверяя по нивелиру в ходе монтажа вертикаль и горизонт стены.

- По монтажной инструкции, нужно армировать стеклопластиковыми сетками площадки под подоконником и опорные площадки перемычек, а также каждые 4-5 рядов кладки.

- По последнему ряду пеноблоков, в деревянной опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем 200 мм. По уличной стороне ж/бетонная заливка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного вспененного полистирола

Основными пунктами устройства многослойной пеноблочной кладки с навесным фасадом из сайдинга и внутренним утеплителем являются:

- Пеноблоковая несущая кладка делается на известковом растворе, толщиной 390 мм, дополнительно площадки пересечения стен, каждые пять-шесть рядов кладки, площадки опирания перемычек упрочняются стальными прутьями.

- По наружной поверхности стены, с целью монтажа сайдинга, устанавливаются деревянные брусья, предварительно обработанные защитным средством, толщиной 50-70 мм, с шагом 50-60 см.

- Пустоты между брусьями заполняются плитным минераловатным утеплителем, потом, по стойкам натягивается паропроводящая ткань для защиты от ветра и дождя.

- Поверх гидроизоляционной паропроницаемой плёнки, по брусьям, для создания воздушного канала, по которому отводятся влажные испарения из утеплителя, устанавливаются деревянные рейки или оцинкованные профили, толщиной 3…4 см.

- На подготовленную обрешёточную основу крепится декоративно-облицовочный фасад из сайдинговых панелей